Новиков В.А. «Магнитный контроль в вопросах и ответах»

(исправления и дополнения)

| № п/п | Страница | Напечатано | Следует напечатать |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17, 10-я строка сверху. | 0,27 А/см | 0,3 А/см |
| 2 | 31, рис.1.23. | Н0 | Н |
| 3 | 37, 9-я строка сверху. | АВ | АБ |
| 4 | Стр.54, формула. |  |  |
| 5 | 69, рис.1.58. | F | Fз |
| 6 | 175, 6-я строка снизу. | 30 οС | 50 οС |
| 7 | Стр. 198, 2-я строка снизу. | …такое же число импульсов. | …такое же число дефектов. |
| 8 | 201, 11-я строка сверху. | …непровары… | …включения… |
| 9 | Стр. 203, 3-я строка сверху. | На рис. 5.21 схематично показан… | На рис. 5.21 показан… |
| 10 | 205, 21 строка сверху. | …магнита за счет… | …магнита, за счет… |
| 11 | Стр. 228, формула. |  |  |

1 Почему иногда возникают трудности при сварке труб в полевых условиях? Как с ними бороться?

Трубы, изготовленные из низко- и среднелегированных сталей, находящиеся в слабом магнитном поле Земли и подвергающиеся при транспортировке к месту строительства трубопровода тряске и ударным нагрузкам, намагничиваются по безгистерезисной кривой и приобретают значительную остаточную намагниченность. Это затрудняет их сварку: дуга горит неустойчиво, блуждает и даже гаснет. Описанное явление получило название «магнитного дутья».

Кардинальный путь борьбы с возникающими трудностями –размагничивание концов труб. Это можно сделать или путем нагревания металла выше точки Кюри, либо воздействуя на свариваемые стыки переменным магнитным полем с убывающей до нуля амплитудой с помощью электромагнитов, запитанных от источника переменного тока, или намагничивая двумя импульсами поля разной величины и противоположного направления, подобранных экспериментально.

Иногда сварщики используют следующий способ. Нагревают с помощью газовой горелки небольшой участок стыка трубы докрасна, начинают сварку на нем. При этом впереди сварочной ванны металл нагревается выше точки Кюри, т. е. происходит его размагничивание, и процесс сварки стабилизируется. Толщина стенки свариваемых труб не должна превышать 6-8 мм, иначе металл будет интенсивно охлаждаться внутрь  и его размагничивание происходить не будет.

2 Можно ли косвенным методом установить отсутствие непровара в корне шва при магнитографическом контроле односторонних стыковых сварных соединений?

Магнитографический метод контроля стыковых сварных соединений, согласно ГОСТ 25225-82, рекомендуют применять, если коэффициент формы выпуклости шва ψ = в/с > 7 , где в – ширина, с – высота выпуклости шва. Это объясняется резким возрастанием размагничивающего фактора выпуклости шва при ψ < 7, вследствие чего не удается достичь необходимой магнитной индукции в плоскости симметрии шва и его окрестностях, где по статистическим данным находится до 90 % дефектов сплошности. Следовательно, находящиеся в данной зоне дефекты будут обнаруживаться неудовлетворительно.

Известно, что в одностороннем стыковом соединении при полном проплавлении свариваемых деталей появляется выпуклость обратной стороны шва, что свидетельствует об отсутствии непровара в корне шва. Края этой выпуклости находятся на некотором расстоянии от плоскости симметрии шва, где шов намагничен достаточно сильно. Изменение сечения шва в местах перехода от обратной выпуклости к основному металлу приводит к изменению топографии тангенциальной составляющей поля на поверхности соединения, что может быть обнаружено при магнитографическом контроле (рис.1).

Рис.1. Изменение тангенциальной составляющей результирующего поля на поверхности одностороннего сварного соединения с полным проплавлением: ширина наружной выпуклости шва в1 = 10,9 мм, высота – с1 =2,45 мм; ширина обратной выпуклости шва в2 = 7,8 мм, высота с2 = 2,2 мм.

С этой целью намагничивание образца производили с использованием концентраторов магнитной индукции. Вид полученной сигналограммы представлен на рис. 2. Как видно из рисунка, краям обратной выпуклости шва соответствуют два одинаковых кососимметрично расположенных сигнала 1 в виде синусоиды, что косвенно говорит об отсутствии непровара в сварном соединении. При этом сигнал размахом А можно ошибочно принять за сигнал, обусловленный дефектом. То, что это не так, можно понять, сравнивая сигналограммы (рис.2 и рис.3, б), а именно, в случае сигнала в виде синусоиды, обусловленного дефектом, его ветви являются продолжением сигналов, обусловленных наружным  валиком шва. При наличии обратной выпуклости шва отрезок прямой на сигналограмме соединяет кососимметрично расположенные сигналы небольшого размаха (рис.2).

Рис. 2. Вид сигналограммы при магнитографическом контроле сварного соединения c выпуклостью обратной стороны шва (с полным проплавлением)

а)					б)

1

1

1

2

2

1

Рис. 3. Вид сигналограммы на экране дефектоскопа при отсутствии выпуклости обратной стороны шва: а) в шве нет дефекта; б) в шве есть дефект; 1 – помехи, обусловленные наружной выпуклостью шва; 2-2 – сигнал, обусловленный дефектом.

Таким образом, определен информативный параметр обратной выпуклости одностороннего шва при магнитографическом контроле соединений, выполненных с полным проплавлением (т. е. при отсутствии непровара в корне шва), – присутствие двух одинаковых кососимметрично расположенных сигналов на сигналограмме, соответствующих местам перехода от обратной выпуклости шва к основному металлу.

3 Покажите, что

где – магнитная проницаемость тела;

0   – магнитная постоянная;

r – относительная магнитная проницаемость;

В – величина магнитной индукции;

N – коэффициент размагничивания по намагниченности;

H0 – напряженность внешнего поля.

Из выражений   и  следует, что .

Тогда

что и требовалось показать.

В приведенных выше формулах: Нi – истинное значение напряженности магнитного поля; М – намагниченность; אָα – абсолютная магнитная восприимчивость.